《制式橡胶鞋底》

“浙江制造”标准编制说明

- 1  项目背景

2018年全球鞋业市场产量达到271.76亿双，较上年增长3.50%,全球鞋业产量呈现每年增长的趋势。中国鞋类总产量占世界的60%以上，主攻中低端产品，成为全球最具竞争力的鞋类生产和出口贸易中心。目前越南，印度，巴基斯坦等国不断增加鞋的产量，与我国鞋产品在国际市场上形成了较强的竞争，近几年我国鞋类出口整体呈下降趋势。所以我国制鞋业的发展必然要从低端市场走向中高端市场，要从数量型向品质型和效益型转变	，加强品牌意识，加大质量、设计等方面的科研投入，向舒适型、功能型和高质量发展，实现可持续发展。在国内现有行业标准HG/T 3082-2010《橡胶鞋底》和GA 570-2005《警鞋  男凉皮鞋》，该标准对日常穿用鞋外底的感官质量、物理机械性能等要求进行了规定，但随着行业技术创新和材料运用技术的不断升级，以及人们生活水平的不断提高，各种各样的鞋类产品越来越多，而鞋底是鞋类的主要部件，鞋底的质量直接影响鞋的质量及人们穿着的感觉和安全，目前的行业标准已经难以满足高端用户需求，为推动行业高质量发展，迫切需要能代表高质量的橡胶鞋底标准。

目前国家对制式橡胶鞋底未颁布明确的标准，部分技术指标参考的仅有行业标准HG/T3082-2010《橡胶鞋底》及GA570-2010 《警鞋 男皮凉鞋》；随着市场的发展变化及鞋类穿着场所的拓展，鞋类不仅能适应工作，商务交际等办公场所，也能适应野外运动，高强度训练或恶劣环境下的工作，故用户对实际使用的功能要求在不断的提高，除耐穿外舒适型和功能型必将成为发展趋势，原有鞋底的技术指标已经无法满足需求，比如GA570-2010 《警鞋 男皮凉鞋》中鞋底耐折性能规定要求做成鞋试验，试验方法按GB/T3903.1执行，但如果单做鞋底测试的话结果可能与成鞋对比相差很大，采用GB/T2873试验方法后更加科学合理。伸长率参数要求达到400%，比HG/T3082-2010《橡胶鞋底》指标高出100%，在行走时弯曲性能更加提高。HG/T3082-2010《橡胶鞋底》及GA570-2010 《警鞋 男皮凉鞋》标准中没有规定回弹性能指标，本标准规定后对穿着的舒适性有了技术要求，使用户长时间穿着行走高强度运动不疲劳。为了适应特殊场合作业需要，增加了耐油性能和防滑性能指标，HG/T3082-2010《橡胶鞋底》及GA570-2010 《警鞋 男皮凉鞋》标准没有规定，拓展了穿着范围及相应的安全性。为了适应特殊环境作业训练，本标准规定了防刺穿技术指标，穿着的安全性得到保障，HG/T3082-2010《橡胶鞋底》及GA570-2010 《警鞋 男皮凉鞋》标准没有规定。根据国内外的本标准规定了防刺穿技术指标，即使踩到锐器也不会伤到脚，最大限度地保护人身安全。标准还要求鞋底材料符合ROHS法规中多环芳香烃18P、邻苯二甲酸盐6P、重金属4项的含量限制要求。

- 2  项目来源

- 由海宁海橡鞋材有限公司向浙江省品牌建设联合会提出立项申请，经省品联会论证通过并印发了《关于2019年第三批“浙江制造”标准制订计划的通知》（浙品联[2019]16号），项目名称：《制式橡胶鞋底》。

- 3   标准制定工作概况

- 3.1  标准制定相关单位及人员

3.1.1  本标准牵头组织制订单位：浙江省标准化研究院。

3.1.2  本标准主要起草单位：海宁海橡鞋材有限公司。

3.1.3  本标准参与起草单位：海宁海橡集团有限公司。

3.1.4  本标准起草人为：（待定）。

- 3.2  主要工作过程

3.2.1  前期准备工作。

- 企业现场调研

对主要起草单位进行现场调研，主要围绕“浙江制造”标准立项产品的原材料、生产工艺、技术指标、质量承诺等方面进行调研，并开展先进性探讨。

- 成立标准工作组

根据省品联会下达的“浙江制造”标准《制式橡胶鞋底》制订计划，海宁海橡鞋材有限公司为了更好地开展编制工作，召开了标准起草准备会，成立了标准工作组，明确了制式橡胶鞋底标准研制的重点方向。

- 研制计划

    - 2019年07月前期调研阶段：完成实地调研和相关标准的收集整理；

    - 2019年08-09月：起草阶段：编写标准（草案），及标准编制说明；

    - 2019年10月下旬：召开标准启动会暨研讨会。

    - 2019年11月底前：启动会后形成标准（征求意见稿），并向利益相关方等发送电子版标准征求意见稿，征求意见，并根据征求意见，汇总成征求意见汇总表。

    - 2019年12月中旬：标准研制工作组探讨专家意见，并修改、完善征求意见稿、标准编制说明等材料，编制标准送审稿及其它送审材料并推荐评审专家，提交送审材料并等待评审会召开。

    - 2019年12月下旬：评审阶段，召开标准评审会。专家对标准送审稿及其它送审材料进行评审，给出评定建议。

    - 2019年12月底：根据评审会专家评定建议，根据专家意见对标准（送审稿）进行修改完善，形成标准（报批稿），同步完善其它报批材料，并提交等待标准发布。

3.2.2  标准草案研制。

标准起草小组以搜集的国内外相关标准和资料为基础，参考现有制式橡胶鞋底企业标准，对标国内外各品牌的先进产品，分析各项目指标的合理性和可行性，按照“浙江制造”标准研制要求，增加了基本要求(产品设计、原材料、工艺及设备、检测能力等方面)、质量保证方面的内容。经过标准起草小组共同努力，于2019年11月10日形成了标准草案。

3.2.3  征求意见（根据标准版次调整）。

3.2.4  专家评审（根据标准版次调整）。

3.2.5  标准报批（根据标准版次调整）。

- 4  标准编制原则、主要内容及确定依据

- 4.1  编制原则

标准研制工作组遵循标准“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的编制原则，广泛调研,同时符合浙江制造团体标准定位和要求。
1）合规性
   本标准的编制遵循合规性原则，标准起草小组根据GB/T 1.1─2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》编制标准草案。标准起草小组对产品市场做了充分的调研和分析，参照国内和国外客户的技术要求，对先进性项目的验证试验进行分析和处理，标准完成前向上游客户、检测机构、大专院校等各个方面征求了意见。标准中技术指标符合HG/T 3082－2010　《橡胶鞋底》和GA570-2010《警鞋 男皮凉鞋》标准中相关条款，增加部分条款均符合客户要求。
2）必要性
    随着我国经济发展、人民生活水平的提高，消费者对穿用安全和穿用舒适性越来越重视，不仅要有时尚鞋的美观，又要有安全鞋的功能，在现有执行标准HG/T 3082-2010《橡胶鞋底》中规定了屈挠性能、耐磨性能、拉伸性能耐黄变性能，而这些已经不能满足当下客户的要求，故需制定多功能的舒适耐穿安全鞋底以适应不同场合下的穿着要求。

3）先进性
    标准起草小组查询了国内外的资料，依据HG/T 3082－2010《橡胶鞋底》标准和GA570-2010《警鞋  男凉皮鞋》标准，同时结合我司十多年生产与服务国外客户的实践经念，先进性体现在：1）耐屈挠6万次无裂纹；2）耐磨性能可采用3种不同试验方法，且技术指标高于HG/T 3082－2010《橡胶鞋底》标准和GA570-2010《警鞋  男凉皮鞋》标准；3）拉伸强度技术指标比HG/T 3082－2010《橡胶鞋底》高出1MPa,拉断伸长率高出50%；4）新增回弹性能≧20%；5）增加抗穿刺性能≧1050N；6）增加耐油性能，体积变化率≦10%，硬度变化≦5；7）增加防滑性能，静态摩擦系数干态≦0.8，湿态≦0.5；8）增加压缩变形性能指标≦8.0%；9）增加有害物质限量要求，铅、镉、砷三种含量各≦100mg/KG；邻苯二甲酸脂总和≦0.1%；多环芳香烃16P总和≦10mg/KG。本标准按“浙江制造”团体标准“精心设计、精良选材、精工制作、精诚服务”的理念，立足于制式橡胶鞋底的质量水平和生产工艺达到一流标准水平，确定技术参数和试验方法，以国内一流、国际先进的要求编制本标准。
4）经济性
    标准要求本着经济不增加过多的成本的要求，对制造企业生产加工装备提出要求，例如：橡胶密炼装备；橡胶开炼机，橡胶半自动裁断装备。提升企业的生产效率，减少人工成本。更加稳定产品质量，对产品使用中和顾客潜在需求做出合理的验证要求，不会有新风险及潜在问题出现。
5）可操作性
    标准的技术要求均有对应的检测方法，且可由第三方实验室进行检测，检测方法都有相应的国家标准支撑，同时进行设计验证的。制造企业应具备产品基础性能检测能力，也可以减少送第三方实验检测费用。

- 4.2  主要内容

- 本标准主要包含术语和定义、基本要求、技术要求（外观质量、内在质量、安全技术指标）、试验方法、检验规则、标志和包装以及质量承诺等内容。

- 4.3  主要内容确定依据

4.3.1  范围

标准“范围”标准规定了制式橡胶鞋底技术要求、检测方法、检验规则、标志、包装和质量承诺。适用于各用户检验、试验和使用。

4.2.2 规范性引用文件

规范性引用文件采用不注日期引用，除非引用时有说明具体条款和数据，且2019年之前最新（修订）发布的标准全部进行了核查和更新。

4.2.3 术语和定义

根据GB/T 1.1－2009的要求，GB/T2703 《鞋类 述语》和HG/T3082中界定的术语和定义适用于本文件。

4.2.4 技术要求

遵循 “品质卓越，自主创新” 打造浙江制造标准及其产品的方针，制式橡胶鞋底浙江制造标准针对鞋底穿着舒适度及多功能应用实践出发，从设计研发的源头就注重完善产品配方设计、分析及工艺开发能力，包括产品拉伸性能，防滑性能，耐油性能、屈挠性能和抗穿刺性能。与HG/T3082-2010标准JB/比较:

- 提高了产品屈挠性能技术指标，由5万次屈挠无裂纹增加到6万次屈挠无裂纹

- 增加了GB/T3903.2和GB/T1689 二种耐磨试验方法，使耐磨试验操作性和实用性更强；

3） 提高了拉伸性能技术指标，拉伸强度高出1MPa,拉断伸长率提高了50%；

4）提高了撕裂强度性能技术指标，撕裂强度提高2KN/m；

5)增加了回弹性能，回弹性能≧20%；

6）增加了抗穿刺性能，抗穿刺性能≧1050N；

7)增加了耐油性能，耐油性能体积变化率≦10%，硬度变化≦5；

8）增加了防滑性能，防滑性能，静态摩擦系数干态≦0.8，湿态≦0.5；

9）增加了压缩变形性能，压缩变形性能指标≦8.0%；

10）增加有害物质限量要求，铅、镉、砷三种含量各≦100mg/KG；邻苯二甲酸脂总和≦0.1%；多环芳香烃16P总和≦10mg/KG。

4.2.5 检验方法

产品检验方法：GB/T 528  硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定；

GB/T 533  硫化橡胶密度的测定方法；

GB/T 1681  硫化橡胶回弹性的测定；

GB/T 1689  硫化橡胶耐磨性能的测定（用阿克隆磨耗机）；

GB/T 2873  胶鞋鞋底屈挠试验方法；

GB/T 3903.2  鞋类 整鞋试验方法 耐磨性能；

GB/T 3903.4  鞋类 整鞋试验方法 硬度；

GB/T 529  硫化橡胶或热塑性橡胶鞋类撕裂强度的测定（直角形）；

GB/T 3903.13  鞋类 外底试验方法 尺寸稳定性；

GB/T 9867  硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定；

GB/T 20991  个体防护装备 鞋的测试方法；

HG/T 2876  橡塑鞋微孔材料压缩变形试验方法；

HG/T 3689  鞋类耐黄变试验方法；

HG/T 3780-2005  鞋类静态防滑性能试验方法；

QB/T 4340  鞋类  化学试验方法 重金属总含量的测定；

ISO/TS 16181 鞋类 鞋和鞋部件中可能存在的临界物质 鞋材料中邻苯二甲酸盐的测定；

SN/T 2926  鞋材中多环芳香烃的测定 气相色谱-质谱法。

4.2.6检验规则

产品检验根据其状态和需要，分出厂检验和型式检验。

4.2.7标志、包装、运输和贮存

标准规定了标志、包装、运输和贮存的要求

4.2.8 质量承诺”

根据浙江制造倡导的“产业协调，社会责任”理念，我们在标准中郑重承诺：

1) 在符合HG/T 3082规定的运输和存储，产品自出货之日起10个月内，每批产品均留样，保证产品可追溯；若出现质量问题，生产商免费调换相应数量并赔偿相应损失；若用户使用不当或其他非质量问题导致无法正常使用，生产商应根据用户的需求组织或协调解决问题。

2) 产品出厂后有专门的售后服务人员和技术人员跟踪，客户在产品使用过程中出现问题，生产商接到客户电话或以其他途径获得用户反馈后，在8小时内做出反应，24小时内给客户提供解决方案。

- 4.3主要内容确定依据

- 4.3.1 基本要求

- 主要以标准起草工作组调研结果为基础，按照“浙江制造”标准制订框架要求，增加了设计、原材料、工艺及设备、检验检测等内容。

- 4.3.2  技术要求

- 主要以标准起草工作组调研结果为基础，规定了外观质量、尺寸偏差、物理机械性能参数、有害物质限量等技术指标要求；

- 5  标准先进性体现

- 5.1  指标对比分析情况。

5.1.1 产品主要质量特性以及核心技术指标：产品具有性能指标优异、安全可靠、绿色环保的质量特点。

本产品的先进性体现在：

a)鞋底穿着舒适。能在长时间穿着行走运动时，受力缓冲强，脚不易疲劳，拉伸扯断伸长率参数要求达到≥400%，在HG/T3082《橡胶鞋底》标准中要求≥350%，相比有明显提高。增加了压缩变形性能和回弹性能的指标要求，能在长时间穿着行走运动时，受力缓冲强，弹性好，不易变形，脚不易疲劳，更加舒适，HG/T3082《橡胶鞋底》标准中没有此要求。

b.耐用性好。在行走时鞋底弯曲耐折性能好，6万次屈桡不会出现裂纹现象，比HG/T3082《橡胶鞋底》标准增加1万次屈挠无裂纹，穿着不会出现断底或裂开现象。增加了耐油性能指标要求，穿着适用范围广，HG/T3082《橡胶鞋底》标准中没有此要求。拉伸强度测试数据增加1.0MPa，参数要求≥11.0MPa，HG/T3082《橡胶鞋底》标准中规定≥10.0 MPa，使用寿命更长。具抗耐磨性能，适用于高强度训练和抵抗不同地表类型的磨损，增加了阿克隆磨耗测试，技术参数达到≤0.35cm³，HG/T3082《橡胶鞋底》标准中没有此要求；按GB/T3903.2试验方法规定了磨痕长度≤8.0mm,与GA570-2010 《警鞋 男皮凉鞋》相比提高了2mm技术指标，磨耗量性能技术参数要求达到≤200mm3，HG/T3082《橡胶鞋底》标准中规定≤250mm3（非运动鞋底），相比有明显提高。防滑性能好，为了穿着鞋能在光滑地面或恶劣的环境下（有油质）行走，不会打滑摔跤，在质量要求中增加了防滑性能的测试，HG/T3082《橡胶鞋底》标准中没有此要求。针对普通橡胶底容易被锋利物刺穿的缺点，通过模具结构的特殊设计和耐刺高强度纤维板的组合应用，使鞋底具有抗穿刺功能，防止玻璃铁钉等锋利物伤害身体。HG/T3082《橡胶鞋底》标准中没有此要求。

c.安全性能高。防滑性能好，为了穿着鞋能在光滑地面或恶劣的环境下（有油质）行走，不会打滑摔跤，在质量要求中增加了防滑性能的测试，HG/T3082《橡胶鞋底》标准中没有此要求。针对普通橡胶底容易被锋利物刺穿的缺点，通过模具结构的特殊设计和耐刺高强度纤维板的组合应用，使鞋底具有抗穿刺功能，防止玻璃铁钉等锋利物伤害身体。HG/T3082《橡胶鞋底》标准中没有此要求。

增加了重金属、邻苯二甲酸酯有害物质的限量控制，产品达到了国家强制标准GB30585-2014《儿童鞋安全技术规范》的要求，HG/T3082《橡胶鞋底》标准中没有此要求。多环芳香烃16P总和限量要求（人体皮肤接触）达到欧盟指令要求，HG/T3082《橡胶鞋底》标准中没有此要求。

5.1.2 详细核心技术指标比对表：见下表

制式橡胶鞋底先进性指标比对表

| 产品质量性能 | 核心技术指标 |  | 国内标准 |  | 国外标准或国内特殊客户要求 | “浙江制造” | 比较结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | HG/T3082-2010《橡胶鞋底》 | GA570-2010 警鞋 男皮凉鞋 |  |  |  |
| 实用性 | 耐磨性能（mm） |  | / | ≤8.0 | ≤10.0 | ≤8.0 | 提高 |
|  | 耐磨性能（阿克隆磨耗cm³） |  | / | / | ≤0.35 | ≤0.35 | 新增 |
|  | 撕裂强度（N/mm） |  | ≥30 | / | / | ≥32 | 提高 |
|  | 磨耗量 mm³ |  | ≤250 | / | / | ≤200 | 提高 |
|  | 压缩变形（72h %） |  | / | / | / | ≤8.0 | 新增 |
|  | 尺寸稳定性% |  | / | / | / | ≤4.0 | 新增 |
| 舒适性 | 拉伸性能%（拉断抻长率） |  | ≥300 | / | / | ≥400 | 提高 |
|  | 回弹性能% |  | / | / | / | ≥20 | 新增 |
|  | 拉伸强度（MPa） |  | ≥10.0 | / | / | ≥11.0 | 提高 |
|  | 密度（g/cm³） |  | ≤1.30 | / | / | ≤1.25 | 提高 |
| 安全性 | 抗刺穿性能（mm） |  | / | / | / | ≥1050 | 新增 |
|  | 耐油性能 | 体积变化率% | / | / | / | ≤8.0 | 新增 |
|  |  | 硬度变化（邵尔A，度） | / | / | / | ≤5 | 新增 |
|  | 防滑性能（干、湿态） |  | / | / | / | 摩擦系数 干态：≥0.8 湿：≥0.5 | 新增 |
|  | 铅 mg/kg |  | / | / | ≤100 | ≤100 | 新增 |
|  | 镉 mg/kg |  | / | / | ≤100 | ≤100 | 新增 |
|  | 砷 mg/kg |  | / | / | ≤100 | ≤100 | 新增 |
|  | 邻苯二甲酸酯% | DEHP | / | / | ≤0.1 | ≤0.1 | 新增 |
|  |  | DBP | / | / |  |  | 新增 |
|  |  | BBP | / | / |  |  | 新增 |
|  | 多环芳香烃 16P总和 mg/kg |  | / | / | ≤10.0 | ≤10.0 | 新增 |

5.2  基本要求(规定技术指标外的产品设计、原材料、关键技术、工艺、设备等方面)、质量承诺等体现“浙江制造”标准“四精”特征的相关先进性的对比情况。

精心设计:产品设计时参考国内外客户的要求，开发时严格按照《产品设计和开发控制程序》执行，从产品的开发设计至产品的售后服务工作都进行充分的考虑，公司致力于鞋材的研发、生产及销售，专注于设备的优化改进，并申请了相关的实用新型及发明专利。

精良选材：制式橡胶鞋底的原材料，全部选用全新的符合我公司内控标准的天然橡胶、顺丁橡胶和丁苯橡胶等主要原材料，以及不含对人体有危害的各种辅料。在确保材料物性的同时，保证无毒无害。

精工制造：配方设计然后进行小试、中试、批量生产，所有过程精细控制、实时检测跟踪；采用自主专利技术，通过电脑配方设定，自动化配料、混炼、连续性延压出型，到精准控制的硫化工艺，影响产品品质的生产关键工序全部实际自动化操作，杜绝了人为因素带来的品质控制风险，确保产品完全达到设计标准。拥有投资7000多万元的行内最先进的密炼中心，采用北京马赫天诚科技的智能上辅机自动称量输送、密炼自动控制生产系统，以及引进台湾产壁宏密炼机200型和国内先进的益阳270型大型密炼机，硫化机采用自动化控制，参数设定后进行标准化操作，生产设备是行业内最先进的。

服务精诚：

1) 在符合HG/T 3082规定的运输和存储，产品自出货之日起10个月内，每批产品均留样，保证产品可追溯；若出现质量问题，生产商免费调换相应数量并赔偿相应损失；若用户使用不当或其他非质量问题导致无法正常使用，生产商应根据用户的需求组织或协调解决问题。

2) 产品出厂后有专门的售后服务人员和技术人员跟踪，客户在产品使用过程中出现问题，生产商接到客户电话或以其他途径获得用户反馈后，在8小时内做出反应，24小时内给客户提供解决方案。

5.3  标准中能体现“智能制造”、“绿色制造”先进性的内容说明。（若无相关先进性也应说明）。

绿色制造：原材料（粉料）全部通过自动计量封闭管路辅送和生产，不会产生粉尘飞扬，密炼机口产生的粉尘全部采用吸风收集，进入环保设备进行除尘处理。压延、硫化产生的气体通过废气收集系统，采用光催化处理后达标排放。整个生产过程没有工业废水排放。

智能制造方面:

采用自主专利技术，通过电脑配方设定，自动化配料、混炼、连续性压延出型，到精准控制的硫化工艺，影响产品品质的生产关键工序全部实行自动化操作，杜绝了人为因素带来的品质控制风险，确保产品完全达到设计标准。拥有投资7000多万元的行业内最先进的密炼中心，采用北京马赫天诚科技的智能上辅机自动称量输送、密炼自动控制生产系统，以及引进台湾产壁宏密炼机200型和国内先进的益阳270型大型密炼机，硫化机采用自动化控，参数设定后进行标准化操作，生产设备是行业内最先进的。

- 6  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

6.1  目前国内主要执行的标准有：

无

6.2  本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准相冲突情况。

不存在标准低于相关国标、行标和地标等推荐性标准的情况。

6.3  本标准引用了以下文件：

GB/T 1681 硫化橡胶回弹性的测定

GB/T 1689 硫化橡胶耐磨性能的测定（用阿克隆磨耗机）

GB/T 20991 个体防护装备 鞋的测试方法

GB/T 2703 鞋类 术语

HG/T 2873 胶鞋鞋底屈挠试验方法

GB/T 3903.2 鞋类 整鞋试验方法 耐磨性能

GB/T 3903.4 鞋类 整鞋试验方法 硬度

GB/T 3903.5 鞋类 整鞋试验方法 感官质量

GB/T 3903.12 鞋类 外底试验方法 撕裂强度

GB/T 3903.13 鞋类 外底试验方法 尺寸稳定性

GB/T 528 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定

GB/T 533 硫化橡胶密度的测定方法

GB/T 9867 硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定

HG/T 2876 橡塑鞋微孔材料压缩变形试验方法

HG/T 3689  鞋类耐黄变试验方法

HG/T 3780 鞋类静态防滑性能试验方法

ISO/TS16181鞋类 鞋和鞋部件中可能存在的临界物质 鞋材料中邻苯二甲酸盐的测定

HG/T 3082  橡胶鞋底

GA570-2010 警鞋 男皮凉鞋

QB/T 4340  鞋类  化学试验方法 重金属总含量的测定

SN/T 鞋材中多环芳香烃的测定 气相色谱-质谱法

所有以上引用标准均现行有效。

- 7  社会效益

本标准的制定和实施，有利于提高制式橡胶鞋底产品的可靠性能和耐用性能，对于提升国内制式橡胶鞋底产品质量水平具有引领作用，促进制式橡胶鞋底生产技术水平的进步。

本标准中的大部分指标优于国内高端客户的要求，从功能性能上全面提升使用效果，从适用性能上提高了产品的质量，对于提升制式橡胶鞋底的品质、增加出口创汇、拉动国内下游产业经济具有重要的意义。

- 8  重大分歧意见的处理经过和依据

无

- 9  废止现行相关标准的建议

无

- 10  提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由

本标准为浙江省品牌建设联合会团体标准。

- 11  贯彻标准的要求和措施建议

已批准发布的“浙江制造”标准，文本由浙江省品牌建设联合会在官方网站（http://www.zhejiangmade.org.cn/）上全文公布，供社会免费查阅。

海宁海橡鞋材有限公司将在企业标准信息公共服务平台（http://www.cpbz.gov.cn/）上自我声明采用本标准，其他采用本标准的单位也应在信息平台上进行自我声明。

- 12  其他应予说明的事项

标准中无相关涉及专利的说明。

《制式橡胶鞋底》标准研制工作组

2019年12月20日